ПРИЛОЖЕНИЕ №16

ТЕХНОЛОГИЯ

за изпълнение на видовете работи по поддръжка на пътища с трайни настилки и съоръжения към тях  на „Асарел Медет“ АД

- Частично изкърпване асфалтови дупки с плътна асфалтова смес с дебелина 5 см и заливането им с битум

- Преди започване на ремонта на асфалтовите пътища се минава по трасето и се маркират местата, които се нуждаят от ремонт.

- Отстраняването на старата настилка се извършва с фрези с обхват от 0.50 м до 1 м и дълбочина 5 см. Фрезова се и част от здравата настилка с ширина до 0.30 м за стабилизация на новия асфалт. Всички стени на дупките при фрезоването трябва да са отвесни.

- Фрезованият материал се депонира на определени места.

- След фрезоването местата за полагане на асфалтовата смес се почистват с въздушна струя под налягане.

- Преди полагане на асфалтовата смес, за осигуряване на връзка върху почистената основа, се прави разлив на битум с автогудронатор, 2-3 часа преди полагане на сместа.

- Асфалтовите смеси, доставени на местополагането трябва да имат температура не по-ниска от 130 ˚C, а при по-студено време 150 ˚C.

- Полагането на асфалтовата смес се извършва машинно с асфалтополагач. По изключение се прави и ръчно при по-малки обекти.

- Асфалтовите смеси се уплътняват със статични вибрационни пневматични валяци.

- След валирането на положения асфалт местата, където се допират до старата настилка, се заливат с течен битум за уплътнение.

- При влажно и дъждовно време не се полага асфалт. Също и при температура под 5 ˚C.

- При строителството се контролира ширината, дебелината, нивото и равността. Изисква се сертификат за качеството на материала и лабораторни проби за годността на асфалтовата смес.

- Измерването се извършва от геодезисти към Възложителя и отчитането на работата е в [м2]. Проверява се дебелината на произволно избрани места от Възложителя чрез направа на изрезки или посредством специални свредли. Допуска се максимално отклонение в рамките на +/- 10 % от дебелината на настилката.

- Неравностите между новия и стария асфалт се допускат до 5 мм. При получаване на повече отклонения се прави поправка за сметка на Изпълнителя.

- Полагане на  двукомпонентен студен пластик за хоризонтална пътна маркировка (осова линия и пешеходни пътеки)

- Двукомпонентен студен пластик е боя за хоризонтална пътна маркировка, която представлява хомогенна суспензия на пигменти и пълнители в специални акрилатни смоли. Боята е предназначена за хоризонтална маркировка на пътища и улици с асфалтови и бетонни покрития без грундиране за нови асфалтови настилки или с грундиране със специализиран грунд за хоризонтална пътна маркировка на стари асфалтови и бетонни настилки.

- Осовата линия се нанася машинно, докато пешеходните пътеки се оформят ръчно с помощта на шпакли.

- Двукомпонентният студен пластик трябва да притежава отлични експлоатационни свойства, които да осигуряват много добри условия за безопасност на движението, висока износоустойчивост, добра еластичност, висок коефициент на сцепление, устойчивост на петрол и вода.

- На територията на „Асарел Медет“АД използваме бял цвят за маркировка.

- Изисквания относно боята:

  - Време за пълно изсъхване при (23±2)°С след смесване с 2 % втвърдител - до 40 минути.

  - Външен вид на покритието - матово с грапава повърхност.

  - Алкална устойчивост.

  - Съпротивление на хлъзгане - не по-малко от 55 SRT единици.

  - Фактор на яркост за бял цвят - >60 (клас В5).

- Боята се полага върху сухи, почистени от кал, прах и мазни петна повърхности, при температура от 5 до 40°C.

- За постигане на трайност на маркировката се изпълнява грундиране на бетонните и износени асфалтови настилки със специализиран грунд за хоризонтална пътна маркировка.

- Заливане на пукнатини и фуги в асфалтова настилка с течен битум, включително оформяне на асфалта

- Пътните отсечки, където ще се заливат пукнатини се означават с пътни знаци и се обезопасяват. Звеното, което работи трябва да е със светлоотразителни жилетки, специални ръкавици и да спазва всички правила по техническа безопасност при изпълнение на асфалтови работи.

- Битумът за заливане на фугите да е полимер-модифициран. Битумът се затопля до необходимата температура, съгласно предписанията на производителя. Пукнатините се почистват предварително и обработват топлинно. Битумът се  разлива равномерно по пукнатините, така че да е на едно ниво със съседния асфалт, за да не се усещат вибрации при преминаване на превозно средство през ремонтирания участък. След това се посипва с инертен материал за уплътнение. Ширината на пукнатините е от 3 мм до 20 мм.

- Заливането с битум се изпълнява във време без валежи, температура на въздуха над 15˚C и не по-късно от 30 септември.

- Преди заливането, пукнатините се почистват от кал и пепел. Пукнатините се обработват топлинно, непосредствено преди заливането с битум.

- При приемането дефектите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят представя сертификат за качеството на битума.

- Обемът на извършената работа се отчита в [м].

- Заливането на фуги с битум се изпълнява с машини, които разгряват битума и го разливат със специално устройство. Почистването става с вграден компресор.

Възложител:							Оферент:

Инв. контрол:							.................................

/инж. Ив. Смилянов/					.................................